BETOANE REFRACTARE DENSE

Betoanele dense din gama Licofest variaza de la sorturi conventionale , pentru aplicatii moderate, pana la produse inalt aluminoase cu rezistenta superioara la temperaturi inalte si mare stabilitate dimensionala.

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST 14 | 1250 | 35 | 5 | 1800 | H | 105 1100 | 25 18 | 0.68 | T-V |
| LICOFEST 18 | 1300 | 41 | 4 | 1950 | H | 105 1300 | 35 23 | 0.68 | T-V |
| LICOFEST 20 | 1400 | 42 | 3 | 1960 | H | 105 1300 | 40 36 | 0.68 | T-V |
| LICOFEST 28 | 1450 | 47 | 1.5 | 2000 | H | 105 1300 | 40 40 | 0.68 | T-V |
| LICOFEST 32 | 1500 | 53 | 0.9 | 2050 | H | 105 1300 | 40 45 | 0.74 | T-V |
| LICOFEST 34 | 1550 | 57 | 0.6 | 2250 | H | 105 1500 | 50 50 | 0.79 | T-V |
| LICOFEST 34 BL | 1520 | 54 | 1 | 2150 | H | 105 1500 | 45 45 | 0.84 | T-V |
| LICOFEST 36 | 1600 | 66 | 0.8 | 2400 | H | 105 1500 | 38 60 | 0.94 | T-V |
| LICOFEST 36 BL | 1580 | 63 | 0.9 | 2250 | H | 105 1500 | 46 50 | 0.84 | T-V |
| LICOFEST 37 | 1600 | 66 | 0.9 | 2290 | H | 105 1500 | 50 60 | 1.10 | T-V |
| LICOFEST 42 | 1800 | 96 | 0.1 | 2750 | H | 105 1500 | 60 60 | 2.26 | T-V |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

V = Vibrare

BETOANE REFRACTARE DENSE SPECIALE

Fiecare dintre betoanele de mai jos ofera cel putin o caracteristica sau o proprietate speciala suplimentara care “face diferenta”  comparativ cu betoanele conventionale.

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST 1200 AL | 1200 | 39 | 16 | 2650 | H | 105 1100 | 92 36 | 1.82 | T-V |
| LICOFEST 18 HT | 1350 | 44 | 3 | 1990 | H | 105 1300 | 40 30 | 0.63 | T-V |
| LICOFEST 28 HT | 1500 | 52 | 0.9 | 2050 | H | 105 1500 | 38 42 | 0.74 | T-V |
| LICOFEST 37/4 | 1550 | 79 | 4.6 | 2400 | H | 105 1500 | 50 40 | 0.90 | T-V |
| LICOFEST 1600 0-10 QH | 1600 | 66 | 0.8 | 2400 | H | 105 1500 | 50 50 | 1 | T-V |
| LICOFEST 36 AN | 1600 | 66 | 0.8 | 2320 | H | 105 1500 | 50 60 | 1 | T-V |
| LICOFEST 40 CB | 1600 | 72 | 0.3 | 2350 | H | 105 1500 | 55 80 | 1.23 | T-V |
| LICOFEST H 82 | 1700 | 86 | 1 | 2650 | H | 105 1500 | 50 50 | 1.60 | T-V |
| LICOFEST KRB94 | 1730 | 93 | 0.8 | 2700 | H | 105 1500 | 60 60 | 1.60 | T-V |
| LICOFEST KOR94 | 1730 | 94 | 0.4 | 2960 | H | 105 1500 | 81 130 | 2.20 | T-V |
| LICOFEST TAL 96K | 1740 | 94 | 0.4 | 2700 | H | 105 1500 | 70 62 | 1.60 | T-V |
| LICOFEST H 95 | 1750 | 95 | 0.1 | 2790 | H | 105 1500 | 70 65 | 2.25 | T-V |
| LICOFEST ALTA | 1800 | 95 | 0.08 | 2900 | H | 105 1500 | 80 80 | 2.31 | T-V |
| LICOFEST CR (Crom) | 1460 | Cr2O3 | 13 | 2700 | H | 105 1300 | 40 40 | 1.35 | T-V |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

V = Vibrare

BETOANE REFRACTARE CU CONTINUT REDUS DE CIMENT

Licofest PL sunt betoane refractare cu continut redus de ciment care necesita mai putina apa la instalarea prin vibrare. Proprietatile foarte bune le fac potrivite pentru conditii severe de lucru.

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST PL 180 | 1350 | 45 | 3.2 | 2000 | H/CH | 105 1300 | 60 55 | 0.89 | V |
| LICOFEST . PL 280 | 1450 | 46 | 1.5 | 2100 | H/CH | 105 1300 | 60 65 | 0.89 | V |
| LICOFEST PL 300 | 1480 | 47 | 1 | 2150 | H/CH | 105 1300 | 80 80 | 0.89 | V |
| LICOFEST PL 320 | 1500 | 51 | 0.8 | 2150 | H/CH | 105 1500 | 80 80 | 1 | V |
| LICOFEST PL 340 | 1500 | 57 | 1 | 2150 | H/CH | 105 1500 | 65 70 | 1 | V |
| LICOFEST PL 360 | 1550 | 63 | 0.8 | 2250 | H/CH | 105 1500 | 65 70 | 1 | V |
| LICOFEST PL 370 | 1580 | 66 | 1 | 2400 | H/CH | 105 1500 | 100 95 | 1.01 | V |
| LICOFEST PL 380 | 1650 | 93 | 0.8 | 2550 | H/CH | 105 1500 | 100 100 | 1.35 | V |
| LICOFEST PL 400 | 1650 | 75 | 0.1 | 2550 | H/CH | 105 1500 | 120 120 | 1.47 | V |
| LICOFEST PL 820 | 1650 | 86 | 0.8 | 2650 | H/CH | 105 1300 | 100 100 | 1.60 | V |
| LICOFEST ALTA PL | 1760 | 95.5 | 0.06 | 2950 | H/CH | 105 1500 | 120 120 | 2.64 | V |
| LICOFEST ALTA PL CV | 1780 | 94 | 3 Cr2O3 | 2950 | H/CH | 105 1500 | 120 120 | 2.64 | V |
| LICOFEST SiC 60 CL | 1600 | 60 SiC | 0.6 | 2510 | H/CH | 105 1500 | 80 105 | 4.8 | V |
| LICOFEST SiC 85 CL | 1600 | 84 SiC | 0.1 | 2560 | H/CH | 105 1300 | 70 85 | 5.1 | V |
| LICOFEST PL ZM X | 1670 | 56 | 27 ZrO2 | 2700 | H/CH | 105 1500 | 80 95 | 1.60 | V |

##### H = Hidraulica

##### CH = Chimica

V = Vibrare

BETOANE REFRACTARE CU GREUTATE MEDIE

Betoanele din gama Licofest FL sunt betoane de greutate medie, cu bune caracteristici izolatoare si refractaritate inalta. Toate aceste betoane se pot livra si pentru instalare prin torcretare (cod TR)

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST FL 201 | 1250 | 36 | 6 | 1350 | H | 105 1100 | 17 11 | 0.44 | T-TO |
| LICOFEST . FL 10 | 1360 | 42 | 3 | 1450 | H | 105 1300 | 20 22 | 0.47 | T-TO |
| LICOFEST FL 35 | 1450 | 49 | 1.5 | 1500 | H | 105 1300 | 22 23 | 0.48 | T-TO |
| LICOFEST FL 40 | 1520 | 60 | 0.9 | 1560 | H | 105 1500 | 20 23 | 0.48 | T-TO |
| LICOFEST FL 60 | 1580 | 59 | 1.5 | 1620 | H | 105 1500 | 15 15 | 0.46 | T-TO |
| LICOFEST FL 42 | 1700 | 94 | 0.1 | 1200 | H | 105 1500 | 12 7 | 0.50 | T-TO |
| LICOFEST FL 421 | 1760 | 95 | 0.2 | 1400 | H | 105 1500 | 16 22 | 0.88 | T-TO |
| LICOFEST FL 41 TR | 1550 | 80 | 0.5 | 1700 | H | 105 1500 | 23 18 | 0.82 | T-TO |
| LICOFEST FL 50 TR | 1400 | 52 | 0.9 | 1100 | H | 105 1300 | 5 5 | 0.44 | T-TO |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

TO = Torcretare

BETOANE REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

Licofest L sunt betoane refractare termoizolatoare cu excelente caracteristici de izolare si refractaritati bune. Toate aceste betoane se pot livra si pentru instalare prin torcretare (cod TR).

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST L 045 | 980 | 26 | 11 | 525 | H | 105 815 | 1 0.8 | 0.18 | T-TO |
| LICOFEST . 5 V | 1000 | 28 | 10 | 535 | H | 105 815 | 1.2 0.8 | 0.18 | T-TO |
| LICOFEST L 05 | 1020 | 28 | 11 | 595 | H | 105 815 | 1.5 1 | 0.18 | T-TO |
| LICOFEST 7 FV | 1050 | 32 | 8 | 720 | H | 105 815 | 1.7 0.9 | 0.25 | T-TO |
| LICOFEST L 08 | 1100 | 30 | 9.9 | 830 | H | 105 1100 | 1.8 1.2 | 0.23 | T-TO |
| LICOFEST L 08 CH | 1260 | 39 | 5 | 850 | H | 105 1100 | 3.1 2 | 0.20 | T-TO |
| LICOFEST L 085 | 1050 | 28 | 9 | 860 | H | 105 815 | 3.0 2.5 | 0.24 | T-TO |
| LICOFEST L 08 CB | 1275 | 47 | 1 | 870 | H | 105 1100 | 3.5 1.5 | 0.20 | T-TO |
| LICOFEST L 09 | 1100 | 29 | 9 | 935 | H | 105 1100 | 4 1.5 | 0.24 | T-TO |
| LICOFEST L 091 | 1100 | 30 | 9 | 995 | H |  | 5.5 3 | 0.32 | T-TO |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

TO = Torcretare

BETOANE REFRACTARE TERMOIZOLATOARE

PENTRU PETROCHIMIE

Aceste betoane sunt produse special pentru utilizarea in rafinarii si de-a lungul anilor au dovedit calitati foarte bune. Majoritatea au conductivitati termice reduse, caracteristici foarte bune izolatoare. Pot fi livrate pentru instalare prin torcretare (cod TR)

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST PC 106 I | 1100 | 28 | 13 | 525 | H | 105 815 | 1.2 0.9 | 0.17 | T-TO |
| LICOFEST PC 105 | 1100 | 28 | 11 | 595 | H | 105 815 | 1.5 1 | 0.18 | T |
| LICOFEST PC 105 TR | 1100 | 28 | 11 | 660 | H | 105 815 | 1.5 1 | 0.20 | TO |
| LICOFEST 124 I | 1100 | 28.5 | 9 | 875 | H | 105 815 | 3.5 3 | 0.23 | T |
| LICOFEST PC 124 I TR | 1100 | 28.5 | 9 | 925 | H | 105 815 | 3.5 3 | 0.23 | TO |
| LICOFEST PC 124 CH | 1260 | 42 | 4.3 | 885 | H | 105 815 | 3 3 | 0.22 | T-TO |
| LICOFEST PC 123 I | 1100 | 31 | 9 | 990 | H | 105 815 | 3 3.4 | 0.24 | T |
| LICOFEST PC 123 I TR | 1100 | 31 | 9 | 1035 | H | 105 815 | 3 3.4 | 0.24 | TO |
| LICOFEST PC 123 CH | 1260 | 41 | 5 | 1005 | H | 105 815 | 4 3.4 | 0.24 | T-TO |
| LICOFEST LW 202 I | 1100 | 30 | 8.5 | 1070 | H | 105 815 | 5 3.5 | 0.29 | T |
| LICOFEST LW 202 I TR | 1100 | 30 | 8.5 | 1100 | H | 105 815 | 5 3.5 | 0.29 | TO |
| LICOFEST L 08 C | 1290 | 51 | 0.5 | 870 | H | 105 815 | 3.5 2.1 | 0.22 | T-TO |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

TO = Torcretare

BETOANE REFRACTARE CU GREUTATE MEDIE

PENTRU PETROCHIMIE

Aceste betoane sunt produse special pentru utilizarea in rafinarii si de-a lungul anilor au dovedit calitati foarte bune. Majoritatea au rezistenta mecanica buna, stabilitate volumetrica si refractaritate inalta. Pot fi livrate pentru instalare prin torcretare (cod TR)

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST LW 202 M | 1230 | 36 | 6 | 1110 | H | 105 815 | 4.3 3.8 | 0.28 | T-TO |
| LICOFEST LW 203 I | 1150 | 28 | 8 | 1110 | H | 105 815 | 8 5.5 | 0.35 | T-TO |
| LICOFEST LW 203 CH | 1320 | 43 | 4.5 | 1215 | H | 105 815 | 11 6 | 0.35 | T-TO |
| LICOFEST PC 14 I | 1150 | 32 | 7 | 1360 | H | 105 815 | 15 11 | 0.37 | T-TO |
| LICOFEST PC 14 HT | 1370 | 40 | 5.5 | 1410 | H | 105 815 | 15 11 | 0.37 | T-TO |
| LICOFEST LW 203 C | 1420 | 57 | 0.8 | 1210 | H | 105 1100 | 7 4 | 0.35 | T-TO |
| LICOFEST LW 203 CB | 1400 | 52 | 1 | 1220 | H | 105 1100 | 6.9 3.8 | 0.36 | T-TO |
| LICOFEST MW 27 | 1540 | 60 | 1 | 1500 | H | 105 1500 | 15 6 | 0.46 | T-TO |
| LICOFEST LW 28 | 1550 | 66 | 0.3 | 1340 | H | 105 1500 | 10 7.3 | 0.45 | T-TO |
| LICOFEST MW 29 X | 1620 | 70 | 0.6 | 1400 | H | 105 1500 | 16 16 | 0.46 | T-TO |
| LICOFEST MW 95 C | 1760 | 95 | 0.1 | 1680 | H | 105 1500 | 17 25 | 0.57 | T-TO |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

TO = Torcretare

V=Vibrare

BETOANE REFRACTARE DENSE

PENTRU PETROCHIMIE

Aceste betoane sunt produse special pentru utilizarea in rafinarii si de-a lungul anilor au dovedit calitati foarte bune. Majoritatea au rezistenta mecanica buna, stabilitate volumetrica si refractaritate inalta. Pot fi livrate pentru instalare prin torcretare (cod TR)

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 % | Fe2O3 % | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOFEST A | 1100 | 70 SiO2 | 4 | 1950 | H | 105 1100 | 25 16 | 0.70 | T-TO |
| LICOFEST 17 | 1260 | 38 | 4.2 | 1850 | H | 105 1100 | 28 20 | 0.60 | T-V |
| LICOFEST 18 HTS | 1370 | 42 | 2.9 | 1990 | H | 105 1300 | 40 32 | 0.63 | T-V |
| LICOFEST 30 | 1480 | 48 | 1.3 | 2050 | H | 105 1300 | 40 29 | 0.74 | T-V |
| LICOFEST 3500 HT | 1650 | 56 | 0.9 | 2090 | H | 105 1500 | 56 40 | 0.85 | T-V |
| LICOFEST 3550 HT | 1650 | 60 | 0.9 | 2160 | H | 105 1300 | 40 40 | 1.04 | T-V |
| LICOFEST H 85 | 1710 | 85 | 1 | 2650 | H | 105 1500 | 45 42 | 1.60 | T-V |
| LICOFEST H 195 C | 1800 | 94.5 | 0.1 | 2590 | H | 105 1500 | 63 65 | 1.42 | T-V |
| LICOFEST H 197 C | 1800 | 97 | 0.1 | 2780 | H | 105 1300 | 50 65 | 1.84 | T-V |

##### H = Hidraulica

T = Turnare

TO = Torcretare

V=Vibrare

SPECIALITATI TIXOTROPICE

CONTINUT ULTRA REDUS DE CIMENT

Acest grup de betoane cu continut ultra redus de ciment sunt produse din materii prime de prima calitate si lianti speciali. Necesita putina umiditate la vibrare. Datorita continutului minim de CaO au rezistente mecanice mari la cald si la rece si refractaritati superioare. Se utilizeaza in conditii severe de lucru.

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAXOVIBRO TX 60 | 1700 | 87 | 1.2 | 2850 | H/CH | 105 1500 | 40 120 | 1.38 | V |
| BAXOVIBRO TX 85 | 1750 | 88 | 1 | 2900 | H/CH | 105 1500 | 60 130 | 1.47 | V |
| BAXOVIBRO TX 93 | 1750 | 94 | 0.4 | 2950 | H/CH | 105 1500 | 50 130 | 1.47 | V |
| BAXOVIBRO TX 95 TAB | 1800 | 95 | 0.2 | 3000 | H/CH | 105 1500 | 65 130 | 2.26 | V |
| BAXOVIBRO TYX 95 TAB CV | 1800 | 91 | 5 Cr2O3 | 3000 | H/CH | 105 1500 | 65 130 | 2.26 | V |
| BAXOVIBRO TX 60 SR | 1700 | 79 | 10 SiC | 2850 | H/CH | 105 1500 | 40 120 | 1.38 | V |
| BAXOVIBRO TX 85 SR | 1750 | 80 | 10 SiC | 2900 | H/CH | 105 1500 | 60 130 | 1.47 | V |
| BAXOVIBRO TP 180 | 1750 | 72 | 16 SiC+C | 2750 | H/CH | 105 1500 | 44 90 | 1.60 | V |
| BAXOVIBRO TP 181 | 1750 | 72 | 16.5 SiC+C | 2770 | CH | 105 1500 | 44 90 | 1.60 | V-HT |
| BAXOVIBRO TP 210 | 1800 | 71 | 20 SiC+C | 2900 | H/CH | 105 1500 | 50 90 | 2.26 | V |

##### H = Hidraulica

##### CH=Chimica

V=Vibrare

HT=Aplicabil la temperaturi inalte

SPECIALITATI TIXOTROPICE

CONTINUT REDUS DE CIMENT

Acest grup de betoane cu continut redus de ciment sunt produse din materii prime de prima calitate si lianti speciali. Necesita putina umiditate la vibrare. Datorita continutului minim de CaO au rezistente mecanice mari la cald si la rece si refractaritati superioare. Se utilizeaza in conditii severe de lucru.

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAXOVIBRO VT 270 | 1450 | 59 | 1.5 | 2150 | H/CH | 105 1300 | 60 100 | 0.89 | V |
| BAXOVIBRO 325 | 1500 | 50 | 0.9 | 2200 | H/CH | 105 1500 | 35 65 | 1 | V |
| BAXOVIBRO 335 QH | 1590 | 66 | 0.8 | 2300 | H/CH | 105 1500 | 50 85 | 1 | V |
| BAXOVIBRO VT 320 | 1550 | 54 | 1 | 2200 | H/CH | 105 1500 | 45 90 | 1 | V |
| BAXOVIBRO VT 370 | 1600 | 67 | 1 | 2450 | H/CH | 105 1500 | 95 120 | 1.01 | V |
| BAXOVIBRO VT 380 | 1650 | 70 | 0.8 | 2720 | H/CH | 105 1500 | 105 120 | 1.35 | V |
| BAXOVIBRO TX VT 400 | 1700 | 72 | 0.1 | 2560 | H/CH | 105 1500 | 120 120 | 1.47 | V |
| BAXOVIBRO VT 820 | 1700 | 83 | 0.8 | 2800 | H/CH | 105 1500 | 120 120 | 1.60 | V |
| BAXOVIBRO VT 960 | 1740 | 94 | 0.8 | 2850 | H/CH | 105 1300 | 120 120 | 1.60 | V |
| BAXOVIBRO VT 65 | 1600 | 68 | 0.8 | 2400 | H/CH | 105 1500 | 85 85 | 1 | V |
| BAXOVIBRO LB | 1650 | 65 | 0.5 | 2490 | H/CH | 105 1500 | 50 120 | 1.19 | V |
| BAXOVIBRO VT 93 | 1750 | 88 | 0.6 | 2850 | H/CH | 105 1500 | 45 120 | 1.47 | V |
| BAXOVIBRO VT 88 C | 1760 | 90 | 5 Cr2O3 | 3170 | H/CH | 105 1500 | 120 130 | 2.64 | V |
| BAXOVIBRO 950 | 1750 | 94 | 0.4 | 2900 | H/CH | 105 1500 | 50 120 | 1.80 | V |
| BAXOVIBRO MW 300 M | 1450 | 46 | 0.9 | 1680 | H/CH | 105 1300 | 50 50 | 0.57 | T-V |
| BAXOVIBRO VT 35 SiC | 1600 | 35 | 34 SiC | 2510 | H/CH | 105 1300 | 95 95 | 2.85 | V |

##### H = Hidraulica                   CH=Chimica

V=Vibrare 		   T=Turnare

BETOANE REFRACTARE PENTRU INDUSTRIA ALUMINIULUI

Sunt betoane refractare utilizate in contact cu aluminiul, nu se uda si sunt foarte rezistente la coroziuna provocata de aluminiul lichid. Se utilizeaza cu succes la cuptoare de topire si de mentinere, oale si jgheaburi.

| PRODUS | Tmax (C | Al2O3 | BaO | Dens Kg/m3 815(C | Legatura | Rez. Compresiune (C N/mm2 | Cond termica W/mK 800(C | Metoda de Instalare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALGIB | 1450 | 80 | 10 | 2700 | H/CH | 105 1300 | 90 110 | 1.19 | V |
| ALBAR | 1250 | 47 | 10 | 2250 | H/CH | 105 1300 | 85 105 | 0.74 | V |
| ALFIX | 1450 | 54 | 10 | 2000 | H/CH | 105 1300 | 20 20 | 0.75 | T-TO-S-HT |
| ALMUL | 1400 | 56 | 10 | 2480 | H/CH | 105 1300 | 45 65 | 1 | V |
| ALFEST | 1450 | 80 | 9 | 2700 | H/CH | 105 1300 | 85 90 | 1.19 | T-V |
| ALTA PL AL | 1420 | 86 | 9.5 | 2950 | H/CH | 105 1300 | 120 120 | 2.64 | V |

##### H = Hidraulica                                    CH=Chimica

V=Vibrare 		                              T=Turnare

TO=Torcretare	                              S=Stampare

HT=Aplicabil la temperaturi inalte

PRODUSE FASONATE PRIN PRESARE

LICOBLOCK si LICOBRICK sunt blocuri sau forme fasonate din beton refractar, produse prin presarea unor amestecuri speciale cu liant chimic sau ceramic. Blocurile sunt apoi uscate si/sau arse. Porozitatea este scazuta iar rezistenta la compresiune mare. Se instaleaza usor si repede chiar cu personal necalificat.

| PRODUS | Descriere | Tmax (C | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Rez. Compresiune N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICOBLOCK 44 K | Blocuri presate inalt aluminoase pentru utilizare generala | 1450 | 44 | 48 | 1 | 2000 | 40 |
| LICOBLOCK TB 1 K | Blocuri presate inalt aluminoase pentru utilizare generala | 1450 | 50 | 47 | 0.9 | 2500 | 45 |
| LICOBLOCK TB 1 CH | Blocuri presate inalt aluminoase cu liant chimic | 1450 | 50 | 47 | 0.9 | 2500 | 45 |
| LICOBLOCK 35 K | Blocuri presate inalt aluminoase pentru zidarii | 1500 | 54 | 45 | 0.9 | 2500 | 40 |
| LICOBLOCK 35 CH | Blocuri presate inalt aluminoase cu liant chimic | 1500 | 54 | 45 | 0.9 | 2500 | 40 |
| LICOBLOCK 37 K | Blocuri presate inalt aluminoase pentru zidarii | 1600 | 65 | 34 | 0.7 | 2650 | 60 |
| LICOBLOCK 37 CH | Blocuri presate inalt aluminoase cu liant chimic, utilizare generala | 1600 | 65 | 34 | 0.7 | 2650 | 60 |
| LICOBLOCK B 80 CH | Blocuri presate inalt aluminoase cu liant chimic, utilizare generala | 1650 | 80 | 15 | 1.5 | 2800 | 53 |
| LICOBLOCK B 88 CH | Blocuri presate inalt aluminoase cu liant chimic, utilizare generala | 1650 | 89 | 9.6 | 0.5 | 2850 | 53 |
| LICOBLOCK 380 CH | Blocuri presate mulitice cu liant chimic pentru conditii severe | 1700 | 70 | 28 | 0.3 | 2550 | 65 |
| LICOBLOCK 43 CH | Blocuri presate inalt aluminoase pe baza de alumina tabulara | 1800 | 96 | 4 | 0.1 | 3250 | 120 |
| LICOBRICK SiC 70 A | Forme speciale si placi pe baza de SiC | 1500 | 24 | 5 | 70 SiC | 2450 | 120 |
| LICOBRICK SiC 90 A | Forme speciale si placi pe baza de SiC | 1600 | 4 | 2 | 90 SiC | 2500 | 120 |

PRODUSE FASONATE PRIN TURNARE

MILBLOCK sunt produse de diverse forme si dimensiuni fabricate prin turnare si vibrare din amestecuri tixotropice. Formele sunt apoi uscate si/sau arse. Au porozitate mica, rezistenta mecanica mare si se instaleaza usor si repede chiar cu personal necalificat.

| PRODUS | Descriere | Tmax (C | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Dens Kg/m3 815(C | Rez. Compresiune N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MILBLOCK 18 | Forme turnate aluminoase | 1300 | 41 | 44 | 4 | 1950 | 23 |
| MILBLOCK 28 | Forme turnate aluminoase | 1450 | 47 | 44 | 1.5 | 2000 | 40 |
| MILBLOCK PL 280 | Forme turnate aluminoase pentru utilizare generala | 1400 | 45 | 48 | 1.5 | 2100 | 55 |
| MILBLOCK PL 360 | Forme turnate aluminoase pentru utilizare generala | 1550 | 63 | 33 | 0.5 | 2250 | 55 |
| MILBLOCK PL 370 | Forme turnate inalt aluminoase cu rezistenta mare | 1550 | 59 | 36 | 1 | 2400 | 95 |
| MILBLOCK PL 390 | Forme turnate inalt aluminoase pentru arzatoare | 1700 | 81 | 15 | 0.3 | 2550 | 95 |
| MILBLOCK LB | Forme turnate aluminoase pe baza de andaluzit | 1600 | 65 | 25 | 0.5 | 2490 | 120 |
| MILBLOCK VT 820 | Forme turnate inalt aluminoase cu rezistenta mare | 1650 | 82 | 11.5 | 0.5 | 2800 | 120 |
| MILBLOCK PL ALTA | Forme turnate inalt aluminoase pe baza de alumina tabulara | 1760 | 95 | 0.1 | 0.12 | 2900 | 120 |
| MILBLOCK ALTA SUPER | Forme turnate inalt aluminoase, cu liant chimic, pe baza de alumina tabulara | 1780 | 96 |  |  | 2950 | 120 |

MILBLOCK se pot livra nearse (cod CR), uscate (cod DR) si arse (cod FR). Produsele prezentate sunt pentru aplicatii standard. Se pot fabrica si produse speciale.