# MODULI FIBRA CERAMICA FIBERFRAX PRISMO BLOCK

Modulii Fibrefrax Prismo Block  se fabrica din saltea Durablanket S, Durablanket Z sau Fibermax, prin presare sau impaturire. Sunt produsi special pentru izolatii de cuptoare industriale.

Prismo Block au diverse sisteme de ancorare care asigura instalarea rapida si eficienta. Sunt inveliti in folie de polietilena pe cinci fete, astfel incat sa fie pastrati sub compresie, sa aiba protectie mecanica si sa se reduca praful la instalare.

Caracteristici generale

- Stabilitate termica si fizica

- Acumulare mica a caldurii

- Cicluri de temperatura mai rapide

- Economie de energie

- Productivitate crescuta

- Reparatii usoare

- Costuri de instalare reduse

Aplicatii tipice

Petrochimie

- Instalatii de cracare

- Reformere

- Cuptoare de distilare

- Boilere

Metalurgie

- Cuptoare de incalzire

- Cuptoare de tratament termic

- Cuptoare forja

- Capace oale de turnare

- Preincalzitoare oale de turnare

Ceramica

- Cuptoare tunel (gresie, faianta, caramizi, obiecte sanitare, portelan)

- Cuptoare intermitente

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

Prismo Block S Prismo Block Z Prismo Block MX SiO2 53.0–58.0 52.0-56.0 52.0-56.0 Al2O3 42.0-47.0 28.0-32.0 28.0-32.0 ZrO2 14.0-18.0 14.0-18.0 Fe2O3 + TiO2 <0.25 <0.25 <0.25 Alcalii <0.20 <0.20 <0.20

#### Proprietati fizice

Prismo Block S       Prismo Block Z      Prismo Block MX

Culoare 			      : Alb  		Alb			Alb

Temperatura max de utilizare *   : 1200⁰C              1350⁰C 		1450⁰C

Densitatea kg/m3		     : 150/170/		170/190/210		170/190/210

190/210

Temperatura de topire	      : 1760⁰C		1740⁰C			1740⁰C

*In functie de conditiile de operare

Conductivitatea termica (W/mK)

Densitate kg/m3			150		170		190		210

600 ºC Temperatura medie		:0.155		0.145		0.135		0.128

800 ºC Temperatura medie		:0.200		0.185		0.170		0.160

1000 ºC Temperatura medie		:0.280		0.250		0.220		0.205

1200⁰C Temperatura medie		:0.370		0.330		0.280		0.260

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

Prismo Block S	Prismo Block Z	Prismo Block MX

<3%			<3%			<3%

Profil Termic

Prismo-Block 150 kg/m3

Grosime izolatie fata calda (mm)  	100 	150 	200 	250 	300

Temperatura						Temperatura fata rece

800°C 						90°C 	72°C 	61°C 	54°C	 47°C

900°C 						102°C	 80°C	 68°C	 60°C 	55°C

1000°C 						90°C	 76°C 	67°C	 61°C

1100°C 							84°C 	74°C 	66°C

Prismo-Block 170 kg/m3

Grosime izolatie fata calda (mm)  	100 	150 	200 	250 	300

Temperatura						Temperatura fata rece

900°C 						99°C 	78°C 	66°C 	59°C 	53°C

1000°C 						87°C 	73°C 	65°C 	59°C

1100°C 							80°C 	71°C 	64°C

1200°C 								78°C	 70°C

Prismo-Block 190 kg/m3

Grosime izolatie fata calda (mm)  	100 	150 	200 	250 	300

Temperatura						Temperatura fata rece

1000°C 					105°C 	83°C 	71°C 	62°C 	57°C

1100°C							 92°C 	77°C 	68°C	 62°C

1200°C 							84°C 	74°C 	67°C

1300°C									 81°C 	73°C

Prismo-Block 210 kg/m3

Grosime izolatie fata calda (mm)  	100 	150 	200 	250 	300

Temperatura						Temperatura fata rece

1000°C 					102°C	 81°C 	69°C 	61°C 	55°C

1100°C							 89°C 	75°C 	66°C	 60°C

1200°C 							82°C	 72°C	 65°C

1300°C 								 78°C 	 71°C

Prismo-Block MX 210 kg/m3

Grosime izolatie fata calda (mm)  	250 	300 	350 	400

Temperatura					  Temperatura fata rece

1250°C 					 75°C	 68°C 	62°C 	28°C

1300°C							 71°C 	65°C 	60°C

1370°C