### PANOURI FIBRA CERAMICA FIBREFRAX DURABOARD

120 ZK si 120 LD 1200⁰C

PANOURILE DURABOARD 120 ZK si 120 LD sunt produse din fibre ceramice Fibrefrax amestecate cu  lianti organici si anorganici.

Duraboard 120 ZK se taie usor cu unelte standard. Are rezistenta mare si rigiditate combinate cu proprietati izolatoare excelente si stabilitate la temperaturi inalte.

Duraboard 120 LD este potrivit aplicatiilor unde sunt necesare o cantitate redusa de gaze si precizie mare a prelucrarii mecanice.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate la temperaturi inalte 	(     Inele de etansare rigide

- Conductivitate termica joasa		(     Izolatii la partea rece a cuptoarelor

- Greutate mica				(     Sisteme de transfer metal

- Rezistenta la soc termic 		(     Protectie impotriva focului

- Usor de taiat				(     Izolator cuptoare sticla

(     Camere de ardere boilere

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

120 ZK 120 LD SiO2 50.0-58.0 50.0-58.0 Al2O3 42.0-50.0 42.0-50.0 Alcalii <0.25 <0.25 Fe2O3+TiO2 <0.20 <0.20 Pierderi la ardere <9 <7%

#### Proprietati fizice

120 ZK		          120 LD

- Culoare 			    : Alb 			Alb

- Temperatura de topire	     : 1800ºC			1800ºC

- Densitatea produsului                : 390  kg/m³                	 320  kg/m³

- Temperatura limita de utilizare    :  1200⁰C			1200⁰C

Conductivitatea termica (W/mK)

120 ZK		120  LD

600ºC Temperatura medie		: 0.12			0.09

800ºC Temperatura medie		: 0.16			0.13

1000ºC Temperatura medie		: 0.23			0.17

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

1200⁰C				120 ZK			120  LD

<4%			<4%

| Grosime | Dimensiunea panoului I | Dimensiunea panoului II |
| --- | --- | --- |
| 3 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 5 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 6 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 10 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 12 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 15 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 18 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 20 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 25 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 30 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 40 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 50 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 60 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 75 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |

Alte grosimi/marimi pot fi livrate la cerere .

### PANOURI FIBRA CERAMICA FIBREFRAX DURABOARD

140 ZK 1400⁰C

PANOURILE DURABOARD 140 ZK  sunt produse din fibre ceramice Fibrefrax amestecate cu  lianti organici si anorganici.

Duraboard 140 ZK se taie usor cu unelte standard. Are rezistenta mare si rigiditate combinate cu proprietati izolatoare excelente si stabilitate la temperaturi inalte.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate la temperaturi inalte 		(     Inele de etansare rigide

- Conductivitate termica joasa		(     Izolatii la partea rece a cuptoarelor

- Greutate mica				(     Izolator cuptoare sticla

- Rezistenta la soc termic 		(    Camere de ardere, boilere

- Usor de taiat

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

140 ZK SiO2 52.0-56.0 ZrO2 14.0-18.0 Al2O3 28.0-32.0 Alcalii <0.25 Fe2O3+TiO2 <0.20 Pierderi la ardere <9

#### Proprietati fizice

140 ZK

Culoare 			    : Alb

Temperatura de topire	     : 1800ºC

Densitatea produsului                : 340  kg/m³

Temperatura limita de utilizare    :  1400⁰C

Conductivitatea termica (W/mK)

140 ZK

800 ºC Temperatura medie		: 0.15

1000 ºC Temperatura medie		: 0.20

1200 ºC Temperatura medie		: 0.27

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

1400⁰C				140 ZK

<4%

| Grosime | Dimensiunea panoului I | Dimensiunea panoului II |
| --- | --- | --- |
| 5 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 6 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 10 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 12 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 15 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 18 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 20 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 25 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 30 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 40 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 50 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |

Alte grosimi/marimi pot fi livrate la cerere .

### PANOURI FIBRA CERAMICA INSULFRAX 1100⁰C

PANOURILE INSULFRAX  sunt fabricate din fibre solubile in corpul uman. Conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate. Se produc prin amestecarea in stare umeda a fibrei vrac Insulfrax cu lianti organici si anorganici, pe linii de productie continue, rezultand un produs cu omogenitate consistenta si planeitate maxima.

Panourile Insulfrax se pot utiliza in multe aplicatii ca si izolator termic si sunt foarte potrivite pentru utilizarea la centrale termice si boilere.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate pana la 1100⁰C 		(     Inele de etansare rigide

- Conductivitate termica joasa		(     Boilere si schimbatoare de caldura

- Rezistenta la compresiune buna	(     Linii distributie aluminiu

- Usor de taiat, gaurit, cusut 		(    Protectie impotriva focului

- Control al grosimii excellent		Protectie personal impotriva focului

- Finish al suprafetei excelent		Izolatii la fata rece a cuptoarelor

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 61.0-67.0 CaO 27.0-33.0 MgO 2.5-6.5 Al2O3 <1 Alcalii <0.25 Fe2O3 <0.60 Pierderi la ardere <7

#### Proprietati fizice

Culoare 			    : Alb spre bej

Temperatura de clasificare	    : 1100⁰C

Temperatura de topire	     : >1330ºC

Diametru fibre                           : 3.2 microni

Caldura specifica la 1000⁰C         : 1074 J/kgK

Densitatea produsului kg/m3     : grosime >  13 mm		< 13 mm

250 +50			300+50

Conductivitatea termica (W/mK)

Grosime				 >13 mm			<13 mm		 400 ºC Temperatura medie		: 0.06				0.08

600 ºC Temperatura medie		: 0.09				0.11

800 ºC Temperatura medie		: 0.14				0.15

Contractia Liniara Permanenta	(24 h)

1400⁰C					<4%				<4%

| Grosime | Dimensiunea panoului I | Dimensiunea panoului II |
| --- | --- | --- |
| 3 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 5 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 6 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 10 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 12 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 15 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 20 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 25 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 40 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 50 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 75 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |

Alte grosimi/marimi pot fi livrate la cerere .

### PANOURI FIBRA CERAMICA ISOFRAX 1260⁰C

PANOURILE ISOFRAX  sunt fabricate din fibre solubile in corpul uman. Conform normelor europene nu prezinta clasificari de produs periculos pentru sanatate. Sunt fibre revolutionare pe baza de silica-magnezia. Se fabrica prin amestecarea in stare umeda a fibrei vrac Isofrax 1260 cu lianti organici si anorganici, pe linii de fabricatie continue, rezultand intr-un produs plan, omogen si care se poate prelucra si taia usor.

Caracteristici generale			       Aplicatii tipice

- Stabilitate pana la 1260⁰C 		(     Garnituri si etansari la temperaturi

- Conductivitate termica joasa		inalte

- Rezistenta la incovoiere buna		(     Boilere si camera de ardere

- Usor de taiat si de prelucrat		(    Jgheaburi pentru turnarea aluminiului

- Rezistent la propagarea fisurilor	Izolatia din spatele caramizilor/betoanelor

- Finish al suprafetei excelent		Izolatii la fata rece a cuptoarelor

Analiza Chimica (Greut. fibrei. %)

SiO2 70.0 - 80.0 MgO 18.0 – 27.0 Pierderi la ardere <7

#### Proprietati fizice

- Culoare 			    : Alb spre bej

- Temperatura de topire	     : >1500ºC

- Diametru fibre                           : 4 – 4.5 microni

- Densitatea kg/m3     :              15-25 mm		                    10 mm

240		                        265

Conductivitatea termica (W/mK)

400 ºC Temperatura medie		: 0.074

600 ºC Temperatura medie		: 0.099

800 ºC Temperatura medie		: 0.126

1000⁰C Temperatura medie		: 0.154

| Grosime | Dimensiunea panoului I | Dimensiunea panoului II |
| --- | --- | --- |
| 5 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 10 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 12 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 15 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 25 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |
| 50 mm | 610 x 1000 mm | 1250 x 1000 mm |

Alte grosimi/marimi pot fi livrate la cerere .