SARME REZISTIVE CrAl 25 5 (W1.4765)

Compozitie Chimica:

C:		max 0.08%

Cr:		21-23%

Al:		5-6%

Mn:		max. 0.5%

Si:		max. 0.6%

Fe:		rest

Zr:		max. 0.3

Proprietati:

Aliaj Fe-Cr-Al rezistent la temperaturi inalte cu tendinta de fragilitate dupa lucrul intre 400 - 550⁰C si peste 1000⁰C.

Temperatura de utilizare: Elemente de incalzire in cuptoare de temperaturi inalte si tuburi radiante cu temperatura de lucru <1300⁰C.

Livrare: Recoapta

Proprietati mecanice si fizice:

Densitate:			7.1 g/cm3

Caldura specifica     		20⁰C		460 J/kgK

1000⁰C	600 J/kgK

Conductivitate termica:		12.5 W/mK

Rezistivitate:			20⁰C		1.44 µΏcm

200⁰C		1.44 µΏcm

400⁰C		1.45 µΏcm

500⁰C		1.45 µΏcm

600⁰C		1.46 µΏcm

800⁰C		1.48 µΏcm

1000⁰C	1.49 µΏcm

1200⁰C	1.49 µΏcm

1300⁰C	1.50 µΏcm

Dilatare Termica:		20-200⁰C	11 10-6 / K

20-400⁰C	12  10-6 / K

20-600⁰C	13  10-6 / K

20-800⁰C	14  10-6 / K

20-1000⁰C	15  10-6 / K

SARME REZISTIVE CrAl 20 5 (W1.4767)

Compozitie Chimica:

C:		max 0.08%

Cr:		20-24%

Al:		4.5-5.25%

Mn:		max. 0.5%

Si:		max. 0.6%

Fe:		rest

Zr:		max. 0.3

Proprietati:

Aliaj Fe-Cr-Al rezistent la temperaturi inalte cu tendinta de fragilitate dupa lucru intre 400 - 550⁰C si peste 1000⁰C.

Utilizare:Elemente de incalzire in cuptoare de temperaturi inalte si tuburi radiante cu temperatura de lucru <1200⁰C.

Livrare: Recoapta

Proprietati mecanice si fizice:

Densitate:			7.2 g/cm3

Caldura specifica     		20⁰C		460 J/kgK

1000⁰C	630 J/kgK

Conductivitate termica:		13.5 W/mK

Rezistivitate:			20⁰C		1.37 µΏcm

200⁰C		1.38 µΏcm

400⁰C		1.39 µΏcm

500⁰C		1.41 µΏcm

600⁰C		1.42 µΏcm

800⁰C		1.44 µΏcm

1000⁰C	1.45 µΏcm

1200⁰C	1.45 µΏcm

Dilatare Termica:		20-200⁰C	11 10-6 / K

20-400⁰C	12  10-6 / K

20-600⁰C	13  10-6 / K

20-800⁰C	14  10-6 / K

20-1000⁰C	15  10-6 /