CARAMIZI / FORME FASONATE DIN CARBURA DE SILICIU SRP 04  /  SRP 46

|  | SRP 04 | SRP 46 |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Carbura de siliciu cu rezistenta mare la abraziune si la temperaturi inalte | Carbura de siliciu legata cu nitruri |
| Aplicatii | Sine, placi pentru vatra, furnituri cuptoare | Arzatoare, furnituri cuptoare, captuseli in industria aluminiului, furnale, orice aplicatii care cer rezistenta mare la abraziune si stabilitate chimica |
| Analiza Chimica % | SiC 93.5 Al2O3 1.7 SiO2 4.2 Fe2O3 0.4 | SiC 74.5 Nitrura de Si 24.0 SiO2 0.5 Fe2O3 0.3 |
| Densitate g/cm3 | 2.58 | 2.64 |
| Porozitate aparenta % | 16.2 | 16.0 |
| Rezistenta la compresiune la rece MPa | 95 | 260 |
| Conductivitate termica la 1200ºC W/mK | 15 | 16 |
| Temperatura maxima de utilizare ºC | 1450 | 1600 |