REZISTORI ELECTRICI SI CONSUMABILE PENTRU TRATAMENT TERMIC LOCAL DUPA SUDURA

Rezistorii de la Stork Cooperheat asigura o metoda convenabila si flexibila pentru tratamentul termic local dupa sudura, fara utilizarea unui cuptor.Acest tip de tratament poate fi facut conform standardelor din petrochimie si industria nucleara.

Sunt realizate din sarma rezistiva Nichel-Crom 80/20, si suport ceramic.

Caracteristici suport ceramic

Alumina 		             95%

Densitate          	             3.7 Mg/m3

Dimensiune granule	             6μm

Duritate Vickers   	  	  12.5 (Gpa@Hv 0.5kg)

Duritate Rockwell	            78 (R45N)

Rezistenta la compresiune	 2000 MPa

Rezistenta la incovoiere  	 320MPa

Modulul lui Young	            325 GPa

Tabelul de mai jos da informatii despre cate rezistente sunt necesare pentru un anumit diametru de teava, cu o anumita grosime de perete.

| Diametru |  | Grosime de perete mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| mm |  | 0 - 20 | 20 - 23 | 23 - 28 | 28 - 36 | 36 - 46 | 46 - 61 |  |
| 25 |  | 1 x CP48 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 50 |  | 1 x CP8 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 76 |  | 1 x CP12 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 102 |  | 1 x CP15 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 152 |  | 2 x CP12 | 2 x CP12 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 205 |  | 2 x CP 15 | 2 x CP10 | 2 x CP10 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 254 |  | 3 x CP12 | 4 x CP8 | 4 x CP8 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 305 |  | 4 x CP10 | 4 x CP10 | 4 x CP10 | 2 x 4 x CP10 | Not applicable | Not applicable |  |
| 356 |  | 3 x CP15 | 4 x CP12 | 6 x CP8 | 6 x CP8 | 2 x 4 x CP12 | Not applicable |  |
| 406 |  | 2 x 4 x CP12 | 2 x 4 x CP12 | 2 x 4 x CP12 | 2 x 5 x CP10 | 2 x 5 x CP10 | Not applicable |  |
| 457 |  | 2 x 4 x CP15 | 2 x 4 x CP15 | 2 x 4 x CP15 | 2 x 5 x CP12 | 2 x 5 x CP12 | Not applicable |  |
| 508 |  | 2 x 5 x CP12 | 2 x 5 x CP12 | 2 x 5 x CP12 | 2 x 5 x CP12 | 2 x 6 x CP10 | 2 x 6x CP10 |  |
| 559 |  | 7 x CP10 | 7 x CP10 | 8 x CP10 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |  |
| 610 |  | 2 x 5 x CP15 | 2 x 5 x CP15 | 2 x 6 x CP15 | 2 x 6 x CP12 | 2 x 6 x CP10 | 2 x 7 x CP10 |  |
| 1194 |  | 2 x 12 x CP12 | 2 x 12 x CP12 | 2 x 12 x CP12 | 3 x 12 x CP12 | 3 x 12 CP12 | 3 x 12 x CP12 |  |
| 1600 |  | 2 x 15 x CP15 | 2 x 15 x CP15 | 2 x 15 x CP15 | 2 x 15 x CP15 | 3 x 15 x CP12 | 3 x 15 x CP12 |  |

Tipuri de rezistente

| Tip Rezistenta |  | Latime |  | Lungime |  | Tensiune | Putere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "X" mm |  | "Y" mm |  | V | kW |
| CP3 |  | 75 |  | 670 |  | 60 | 2,7 |
| CP4 |  | 100 |  | 500 |  | 60 | 2,7 |
| CP6 |  | 150 |  | 335 |  | 60 | 2,7 |
| CP8 |  | 205 |  | 250 |  | 60 | 2,7 |
| CP10 |  | 255 |  | 205 |  | 60 | 2,7 |
| CP12 |  | 305 |  | 165 |  | 60 | 2,7 |
| CP15 |  | 380 |  | 145 |  | 60 | 2,7 |
| CP16 |  | 410 |  | 125 |  | 60 | 2,7 |
| CP21 |  | 525 |  | 105 |  | 60 | 2,7 |
| CP24 |  | 600 |  | 85 |  | 60 | 2,7 |
| CP10L |  | 250 |  | 85 |  | 30 | 1,35 |
| CP48 |  | 1200 |  | 45 |  | 60 | 2,7 |
| CP20L |  | 500 |  | 45 |  | 30 | 1,35 |
| CP4MG60 |  | 100 |  | 670 |  | 60 | 2,4 |
| CT78 |  | 25 |  | 1950 |  | 60 | 2,7 |
| CT36L |  | 25 |  | 915 |  | 30 | 1,35 |
| CP3H |  | 75 |  | 925 |  | 80 | 3,6 |
| CP4H |  | 100 |  | 690 |  | 80 | 3,6 |
| CP6H |  | 150 |  | 465 |  | 80 | 3,6 |
| CP8H |  | 205 |  | 360 |  | 80 | 3,6 |
| CP10H |  | 255 |  | 295 |  | 80 | 3,6 |
| CP12H |  | 305 |  | 230 |  | 80 | 3,6 |
| CP15H |  | 380 |  | 190 |  | 80 | 3,6 |
| CP17H |  | 420 |  | 165 |  | 80 | 3,6 |
| CP21H |  | 535 |  | 145 |  | 80 | 3,6 |
| CP33H |  | 840 |  | 85 |  | 80 | 3,6 |
| CP15L |  | 380 |  | 85 |  | 80 | 3,25 |
| CP66H |  | 1680 |  | 40 |  | 80 | 3,6 |
| CP30L |  | 760 |  | 40 |  | 80 | 1,8 |
| CP4MG80 |  | 100 |  | 800 |  | 80 | 3,6 |
| CP24H |  | 610 |  | 335 |  | 80 | 9,9 |
| CP26H |  | 660 |  | 335 |  | 80 | 10,8 |
| CP28H |  | 710 |  | 335 |  | 80 | 11,5 |

Accesorii

- Conectori

60 A pentru conectarea rezistentelor

300 A pentru  splitter

-Ciment

O cantitate mica este adaugata peste imbinarea materialelor termocuplului.

Dupa uscare (20 minute) protejeaza imbinarea

-Sarma termocuplu si Cablu de Compensare

Sarme termocuplu tip K nichel crom/nichel aluminiu cu protectie fibra de sticla.

Temperatura maxima 800°C

Cablu de compensare – aliaj cupru-nichel

-Cooperknit 500

Este o fibra silica care are avantajul ca se poate reutiliza. Se poate folosi la temperatura

de 960°C

Dimensiuni

10x300x600		10x1200x600

10x600x600		10x1800x600

10x900x600		10x7500x600

-Saltea din Fibra Ceramica

Este o varianta mai ieftina la salteaua Cooperknit  500.

Durabilitatea este mai mica si nu poate fi reutilizata.

-Fixarea rezistentelor si a izolatiei

Mai putin de 4 rezistente– sarma otel carbon

Mai mult de 4 rezistente– banda otel carbon

Pentru temperaturi mai mari de 730°C utilizati banda otel inoxidabil.

- Chei pentru strangere coliere

Pentru strangere, taiere si prindere

Standard

Pentru otel carbon

De-lux

Pentru otel carbon si otel inoxidabil